ICS 91.100.60 CCS Q 25

# 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T     46585—2025/ISO     29768:2022

建筑用绝热制品  试件线性尺寸的测量

Thermal   insulating   products    for   building   applications—

Determination  of  linear   dimensions   of  test   specimens

(ISO      29768:2022,IDT)

2025-10-31发布                                            2026-05-01实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会 发 布

GB/T   46585—2025/ISO   29768:2022

目    次

前 言 	 Ⅲ

1      范 围 	1

2     规范性引用文件 	1

3     术 语 和 定 义 	 1

4    原 理 	1

5     仪 器 设 备 	1

6     试 件 	2

7     试 验 步 骤 	3

8     结果的计算和表示 	4

9     测 量 准 确 度 	 4

10      试 验 报 告 	4

参 考 文 献 	 5

GB/T 46585—2025/ISO 29768:2022

前    言

本文件按照GB/T   1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件等同采用ISO  29768:2022《建筑用绝热制品 试件线性尺寸的测量》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国绝热材料标准化技术委员会(SAC/TC    191)归口。

本文件起草单位：无锡格迈思新材料科技有限公司、苏州联畅特种纤维有限公司、河南省广宇建设 集团有限公司厦门分公司、深圳市金台检测技术有限公司、江苏佰家丽新材料科技股份有限公司、弘成 康健(苏州)新材料科技有限公司、北京扶平建设发展有限公司、中国药科大学、安米卡(无锡)新材料科 技有限公司、河南鼎苑建设有限公司、中国化学工程第十四建设有限公司、绍兴阿米科新材料科技有限 公司、新合纵(厦门)酒店管理顾问有限公司、厦门市湖里区建设服务中心、上海建科检验有限公司、广州 市第三建筑装修有限公司、广州市恒盛建设集团有限公司。

本文件主要起草人：成钢、卢惟铭、童钧、范智超、左洪运、方蔚然、郭为民、叶文进、扶瑶、王鑫、 张东伟、姜飞、史建明、陈如流、何晓峰、潘穆忠、黄聪捷、徐颖、陆春旭、杨健岳、李明。

GB/T 46585—2025/ISO 29768:2022

建筑用绝热制品  试件线性尺寸的测量

# 1  范 围

本文件规定了从建筑用绝热制品上制备的试件线性尺寸测量的仪器设备、试验步骤和相关内容。 全尺寸绝热制品线性尺寸测量的步骤由 ISO  29465 和 ISO  29466规定。

# 2    规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

# 3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

线性尺寸   linear dimension

两点之间、两条平行线之间或两个平行平面之间的距离，由试件的角、边或面确定。 3.2

试件   test specimen

用于测试的单个产品或单个产品的一部分。

# 4    原 理

使用满足准确度要求的仪器设备测量试件的线性尺寸。

# 5    仪 器 设 备

可使用至少能给出相同准确度和同样结果的设备。

5.1   平面

大于试件最大尺寸的平面。

5.2     指 示 表

分度值不大于0.05 mm。

试件表面的尺寸应保证在测试过程中试件表面压强不大于1kPa。

可通过移除指示表的弹簧来降低试件表面的压强。指示表或其他具有至少相同准确度的电气或光 学测量仪器可固定到一个装置上，以使测试设备适应试件的尺寸。

5.3     测 微 计

分度值不大于0.05 mm。

GB/T  46585—2025/ISO  29768:2022

应使用包含能指示测试设备接触到试件表面并施加了压力的测微计。如图1所示测量装置由柔性 导线、电池、灯和铝板组成一个电路，并可在试件上施加(50±1.5)Pa 的压强。

3

标引序号说明：

1 — — 螺旋测微计；

2——毫米尺；

3 — — 可调支架； 4——灯 ；

5 — — 电池；

6——10  cm²  铝 板 ； 7— 试 件 ；

8——基板。

图 1  测微计示例

5.4  游标卡尺

分度值不大于0.1mm。

应只有在不会引起试件变形的情况下，才能使用游标卡尺。

5.5    金属直尺或金属卷尺

分度值不大于0.5 mm, 刻度单位为毫米的金属直尺或金属卷尺。

# 6    试件

试件的数量、尺寸和状态调节的条件应符合测试方法标准、产品标准或其他标准的规定。

在没有产品标准或其他技术规范时，试件的数量可由双方商定。

在热带地区，可使用不同的状态调节和试验环境。在该种情况下，温度和相对湿度分别应为 (27±2)℃和(65±5)%,并在试验报告中注明。

GB/T 46585—2025/ISO 29768:2022

# 7    试验步骤

7.1     试 验 条 件

试验条件应符合相关测试方法标准、产品标准或其他标准的规定。

在热带地区，可使用不同的状态调节和试验环境。在该种情况下，温度和相对湿度分别应为 (27±2)℃和(65±5)%,需在试验报告中注明。

7.2   仪器设备的选择

仪器设备的选择应根据相关测试方法标准、产品标准或其他标准的准确度要求。若无相关的标准 或规范，供需双方应约定准确度的要求，其要求应与所测量的尺寸相适应。

如果要求测量的尺寸准确度以毫米表示，应按表1选择仪器设备。

表 1  以毫米表示的最大允许误差

| 最大允许误差 mm | 测试设备 | 读数精确至 mm | 结果修约至 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 数显指示表或测微计 | 0.05 | 0.1 |
| 0.2 | 游标卡尺 | 0.1 | 0.2 |
| 1.0 | 金属直尺或金属卷尺 | 0.5 | 1.0 |
| 应只有当测试结果不受超过1 kPa指示表压强的影响时，才能使用指示表。 可使用指示表或测微计，但其准确度不必高于游标卡尺。 可使用游标卡尺，甚至指示表或测微计，但其准确度不必高于金属直尺或金属卷尺。 |  |  |  |

当准确度以百分比表示时，应按表2提供的选择仪器设备方法。根据所需的准确度和试样尺寸选 择合适的仪器设备。

表 2  以百分比表示的最大允许误差

| 最大允许误差 % | 测试设备/试件尺寸范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 mm~<50 mm | 50 mm～100 mm | >100 mm |
| 0.5~<1 | 指示表或测微计 | 游标卡尺 | 金属直尺或金属卷尺 |
| 1～<2 | 游标卡尺 | 游标卡尺 | 金属直尺或金属卷尺 |
| ≥2 | 金属直尺或金属卷尺 | 金属直尺或金属卷尺 | 金属直尺或金属卷尺 |
| 应只有当测试结果不受超过1kPa指示表压强的影响时，才能使用指示表。 可使用指示表或测微计，但其准确度不必高于游标卡尺。 可使用游标卡尺，甚至指示表或测微计，但其准确度不必高于金属直尺或金属卷尺。 |  |  |  |

7.3   测点数量和位置

测点数量应由试件的尺寸和形状决定，应不少于2处。为得到有代表性的测试值，测点位置应尽可 能分开。

取每一测点上3个读数的中值，应使用2个或2个以上的中值计算平均值。

7.4     指示表测量

应将试件放在平面上进行测量。

不放置和放置试件应各进行一次测量，两次测量值之间的差值记录为一个读数。

所有读数应读至0.05 mm 。算术平均值应修约至0.1mm。

7.5     测微计测量

应将试件放在平面上进行测量。如图1所示测微计应固定在可调支架上，测微计的测量头应连续 下旋，直到其刚好接触到试件上的铝板。

不放置和放置试件应各进行一次测量，两次测量值之间的差值记录为一个读数。

所有读数应读至0.05 mm 。算术平均值应修约至0.1mm。

7.6    游标卡尺测量

游标卡尺两端应预先设定较大距离，接近试件后逐渐减小距离，直到其测试面仅接触试件表面但不 引起试件任何变形，读其数值。

所有读数应读至0.1 mm 。算术平均值应修约至0.2 mm。

7.7    金属直尺或金属卷尺测量

试件不应因使用金属直尺或金属卷尺而变形或损坏。

所有读数应读至0.5 mm 。算术平均值应修约至1mm。

# 8   结果的计算和表示

计算结果应符合第7章的规定。

# 9    测 量 准 确 度

注 ：本文件中未能包含有关测量准确度的说明，计划在下次修订时添加此类说明。

# 10   试验报告

试验报告应符合相关测试方法标准的规定，并注明(如适用)针对热带气候的状态调节和试验条件 的使用情况。

GB/T 46585—2025/ISO 29768:2022

# 参  考   文  献

[1]  ISO  29465  Thermal  insulating  products  for  building  applications—Determination  of  length and  width

[2]  ISO  29466  Thermal  insulating  products  for  building  applications—Determination  of  thick-

ness