ICS 91.100.25 CCS  Q31

# 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 3810.3—2026

代 替 GB/T   3810.3—2016

陶瓷砖试验方法

第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对 密度和容重的测定

Test method of ceramic tiles—Part 3:Determination of water absorption, apparent porosity,apparent relative density and bulk density

(ISO  10545-3:2018,Ceramic  tiles—Part  3:Determination  of  water  absorption,

apparent porosity,apparent  relative  density  and  bulk  density,MOD)

2026-09-01实施

2 0 2 6 - 0 2 - 2 7 发 布

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

发 布

# GB/T 3810.3—2026

目    次

前 言 	 Ⅲ

引 言 	 V

1    范 围 	 1

2    规范性引用文件 	1

3    术语和定义 	1

4    原理 	1

5    仪器 	1

6    试样 	1

6.1     取样 	1

6.2    样品切割 	 3

7    步骤 	5

7.1     试样制备 	 5

7.2     水的饱和 	 6

7.3     悬挂称量 	 6

8    结果表示 	6

8.1     吸水率 	 6

8.2     显气孔率 	 6

8.3     表观相对密度 	7

8.4     容 重 	 7

9    试验报告 	7

GB/T 3810.3—2026

前    言

本文件按照GB/T   1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是GB/T  3810《陶瓷砖试验方法》的第3部分。 GB/T  3810《陶瓷砖试验方法》已经发布了以 下部分：

——第1部分：抽样和接收条件；

——第2部分：尺寸和表面质量的检验；

——第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定；

——第4部分：断裂模数和破坏强度的测定；

——第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性；

——第6部分：无釉砖耐磨深度的测定；

—第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定； ——第8部分：线性热膨胀的测定；

— — 第9部分：抗热震性的测定；

——第10部分：湿膨胀的测定；

——第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定；

——第12部分：抗冻性的测定；

——第13部分：耐化学腐蚀性的测定；

——第14部分：耐污染性的测定；

——第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定；

——第16部分：小色差的测定；

——第18部分：光反射值( LRV) 的测定；

——第20部分：陶瓷砖曲率半径计算中挠度的测定。

本文件代替GB/T   3810.3—2016《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和 容重的测定》,与GB/T     3810.3—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)     更改了“范围”(见第1章，2016年版的第1章);

b)    更改了“仪器”的要求(见第5章，2016年版的第3章);

c)    更改了“试样”的要求(见第6章，2016年版的第4章);

d)    更改了“步骤”的要求(见第7章，2016年版的第5章);

e)    删除了“煮沸法”的要求(见2016年版的5.1.1);

f)     更改了“结果表示”的要求(见第8章，2016年版的第6章)。

本文件修改采用ISO 10545-3:2018《陶瓷砖  第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的 测定》。

本文件与ISO  10545-3:2018的技术差异及其原因如下：

——更改了A>3600       cm²(见6.2.5)的取样要求，以适应我国大规格陶瓷砖(板)的实际情况；

—更  改了取样(见表1)、常用尺寸的陶瓷砖取样示例(见表2)要求，以适应我国大规格陶瓷砖

(板)的实际情况；

——将试样制备中注的内容纳入了试样制备条款中(见7.1),以完善试样制备的步骤要求； ——更改了显气孔率和表观相对密度的计算公式(见8.2、8.3),以保证结果表示的准确性。

GB/T    3810.3—2026

本文件做了下列编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相 对密度和容重的测定》;

— — 表1增加了注2。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC   249)归口。

本文件起草单位：咸阳陶瓷研究设计院有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、清远市简一陶瓷有 限公司、广东金牌陶瓷有限公司、佛山市质量计量监督检测中心、佛山市陶瓷研究所检测有限公司、马可 波罗控股股份有限公司、新明珠集团股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、福建华泰集团股份有 限公司、杭州诺贝尔陶瓷有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司。

本文件主要起草人：王博、张一函、吴清良、陈世清、张旗康、杨君之、王益平、李莹、黄烨、陈岚波、 吴浴沂、谭作茂、苏华枝、谢辛填、武少松、杜之琳、狄萍、冯勇。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1981年首次发布为GB 2579—1981,1989年第一次修订；

——1999年第二次修订时发布为GB/T       3810.3—1999,2006年第三次修订，2016年第四次修订； ——本次为第五次修订。

GB/T  3810.3—2026

引

言

陶瓷砖吸水率反映了瓷砖内部孔隙率和密实度，是评估瓷砖力学指标和耐久性的重要指标。陶瓷 砖吸水率已经成为评价陶瓷砖性能的重要指标之一，其标准化工作已引起国内外的普遍关注。国际标 准化组织(ISO) 制定的 ISO   10545 系列出版物是陶瓷砖试验方法标准，我国已经针对该系列出版物开 展了国内转化工作，并建立了相应的GB/T   3810《陶瓷砖试验方法》国家标准体系。 GB/T   3810由 18个部分构成。

——第1部分：抽样和接收条件。目的在于建立陶瓷砖的抽样检验系统。

—第2部分：尺寸和表面质量的检验。目的在于建立陶瓷砖尺寸和表面质量检测方法，以评估产 品外观质量。

——第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定。目的在于建立陶瓷砖吸水率等指 标检测方法，便于对陶瓷砖进行分类。

——第4部分：断裂模数和破坏强度的测定。目的在于建立陶瓷砖力学指标检测方法，以评估陶瓷 砖的力学性能。

— 第 5 部 分 ：用恢复系数确定砖的抗冲击性。目的在于建立陶瓷砖力学指标检测方法，以评估陶 瓷砖的抗破坏能力。

——第6部分：无釉砖耐磨深度的测定。目的在于建立无釉砖耐磨深度测试方法，以评估无釉砖抵 抗磨损的能力。

—第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定。目的在于建立有釉砖表面耐磨性测试方法，以评估有釉 砖抵抗磨损的能力。

——第8部分：线性热膨胀的测定。目的在于建立陶瓷砖线性膨胀系数测试方法，以评估陶瓷砖的 高温稳定性。

——第9部分：抗热震性的测定。目的在于建立陶瓷砖抗热震性测试方法，以评估陶瓷砖在承受急 剧温度变化时的抗破损能力。

—第 10部分：湿膨胀的测定。目的在于建立陶瓷砖湿膨胀测试方法，以评估陶瓷砖的抗变形 能力 。

——第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定。目的在于建立陶瓷砖抗釉裂性测试方法，以评估陶瓷砖 的耐久性。

——第12部分：抗冻性的测定。目的在于建立陶瓷砖抗冻测试方法，以评估陶瓷砖的低温稳定性。

——第13部分：耐化学腐蚀性的测定。目的在于建立陶瓷砖耐化学腐蚀性测试方法，以评估陶瓷 砖对化学物质侵蚀的抵抗能力。

—第  14部分：耐污染性的测定。目的在于建立陶瓷砖耐污染性测试方法，以评估陶瓷砖的抗污 染能力。

——第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定。目的在于建立有釉砖铅、镉溶出量的测试方法，以评 估陶瓷砖的安全性。

—第16部分：小色差的测定。目的在于建立单色陶瓷砖间小色差的测试方法，以评估陶瓷砖的 外观质量。

——第18部分：光反射值( LRV)  的测定。目的在于建立陶瓷砖光反射值的测试方法，以评估陶瓷 砖的光反射性能。

# GB/T  3810.3—2026

——第20部分：陶瓷砖曲率半径计算中挠度的测定。目的在于建立陶瓷砖挠度的测试方法，计算 出曲率半径，为评估陶瓷砖的平整度提供依据。

本 次GB/T     3810.3的修订，完善了陶瓷砖吸水率测试中取样及测试方法等要求，确保了测试结果 的准确性和科学性。

GB/T 3810.3—2026

陶瓷砖试验方法

第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对 密度和容重的测定

1  范 围

本文件描述了陶瓷砖吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定方法。

本文件适用于陶瓷砖吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的检测及产品的分类和说明。

2    规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3   术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

将干燥的陶瓷砖置于水中吸水至饱和，用干燥质量和吸水饱和后质量及在水中悬挂的质量计算相 关的特性参数。

5  仪 器

5.1    干燥箱：工作温度为(110±5)℃;也可使用能获得相同检测结果的微波、红外或其他干燥系统。

5.2 天平：天平的称量精密度为所测试样质量的0.01%。

5.3    去离子水或蒸馏水。

5.4  干燥器。

5.5  细纤维布。

5.6    吊环、绳索或篮子：能将试样放入水中悬吊称其质量。

5.7   玻璃烧杯，或者大小和形状与其类似的容器。将试样用吊环(5.6)吊在天平(5.2)的一端，使试样完 全浸入水中，试样和吊环不与容器的任何部分接触。

5.8 真空容器和真空系统：能容纳所要求数量试样的足够大容积的真空容器和抽真空能达到(10±5)kPa [比标准大气压101kPa 低(91±5)kPa] 并保持30 min 的真空系统。

6   试样

6.1  取 样

应根据表1中样品的面积进行取样。常用尺寸的陶瓷砖取样示例见表2。整砖数量及试样数量与

工

GB/T    3810.3—2026

整砖尺寸有关。陶瓷砖和试样应未经检测，且不应有可见的损坏或裂纹，应清理任何松动或污染的材 料 ，包括用于马赛克铺贴的网状、纸状和黏合剂等材料。

如单块陶瓷砖的质量小于50g, 则应取足够数量的陶瓷砖使每个试样的质量达到50 g~100g,     对 于这些试样，不适用于6.2。

表 1 取样

| 样品最大面积(A) cm² | 试样切割方法 | 每块陶瓷砖制取的 试样数量 | 陶瓷砖的数量 | 总试样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A≤400 | 6.2.2 | 1 | 5 | 5 |
| 400<A≤3600 (x和y>20 cm) | 6.2.3 | 1 | 5 | 5 |
| 400<A≤3600 (y≤20 cm,r<100 cm) | 6.2.4 | 1 | 5 | 5 |
| 400<A≤3600 (y≤20 cm,x≥100 cm) | 6.2.4 | 2 | 5 | 10 |
| A>3600 (y≤20cm,x≥100 cm) | 6.2.5 | 2 | 3 | 6 |
| A>3600 (y≥40 cm,x≥40 cm) | 6.2.5 | 5 | 3 | 15 |
| A>3600 (20 cm<y<40 cm,x≥40 cm) | 6.2.5 | 4 | 3 | 12 |
| 注1:对于非矩形陶瓷砖，考虑使用陶瓷砖可容纳的最小矩形的面积 注2:z为长边，y为短边。 |  |  |  |  |

表 2 常用尺寸的陶瓷砖取样示例

| 样品最大面积(A) cm² | 名义尺寸 cm | 每块陶瓷砖制取的 试样数量 | 陶瓷砖的数量 | 总试样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 20×20 | 1 | 5 | 5 |
| 600 | 10×60 | 1 | 5 | 5 |
| 900 | 30×30 | 1 | 5 | 5 |
| 1350 | 15×90 | 1 | 5 | 5 |
| 2160 | 18×120 | 2 | 5 | 10 |
| 2250 | 15×150 | 2 | 5 | 10 |
| 2500 | 50×50 | 1 | 5 | 5 |
| 3600 | 60×60 | 1 | 5 | 5 |
| 4500 | 18×250 | 2 | 3 | 6 |
| 5400 | 30×180 | 4 | 3 | 12 |

GB/T  3810.3—2026

表 2  常用尺寸的陶瓷砖取样示例(续)

| 样品最大面积(A) cm² | 名义尺寸 cm | 每块陶瓷砖制取的 试样数量 | 陶瓷砖的数量 | 总试样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8100 | 90×90 | 5 | 3 | 15 |
| 7200 | 60×120 | 5 | 3 | 15 |
| 16200 | 90×180 | 5 | 3 | 15 |
| 14400 | 120×120 | 5 | 3 | 15 |
| 28800 | 120×240 | 5 | 3 | 15 |
| 30000 | 100×300 |  | 3 | 15 |
| >30000 | 120×300 | 5 | 3 | 15 |

## 6.2 样品切割

6.2.1    一 般要求

每块陶瓷砖应按6.2.2～6.2.5的要求进行切割。试样的切割应包括划痕和折断，或在无法使用传 统设备进行划痕和折断时使用锯子锯切(比如表面凹凸不平的陶瓷砖)。切割按照上述要求可在工厂进 行，样品切割与切割边的距离至少大于10 cm。试样应在放置干燥箱前的4h  内完成切割。切割后，试 样应保持清洁无污染。

6.2.2  小于或等于400 cm²的陶瓷砖

应将陶瓷砖切成两半，偏差不超过1cm。如果陶瓷砖的边长不等，则应垂直于最长边切割。随机 选择一块试样进行测试(见图1)。

a

y

a)     等边：x ≤20    cm, a=x/2                                                                 b)     非等边：x>y,a=x/2

标引符号说明：

x  — 样品的长边；

y—      样品的短边；

a— 试样的长边，为样品长边的 一 半。

图 1 不大于400 cm²  的陶瓷砖切割方案

6.2.3 大于400 cm²  且不大于3600 cm², 其中x  和y>20     cm 的陶瓷砖

应从每块样品的一个角切出尺寸为(20±1)cm×(20±1)cm       的试样(见图2)。

x

标引符号说明：

x  ——样 品的长边；

y——样品的短边；

a—— 试样的长边，为(20±1)cm。

图 2 大于400 cm² 且不大于3600 cm²,其中x 和y>20  cm 的陶瓷砖切割方案

6.2.4  大于400 cm² 且不大于3600 cm², 其中y≤20    cm的陶瓷砖

按照以下步骤进行切割(见图3):

—x<100        cm,应从每块样品上切割1块试样，该试样的长边( a)  为(20±1)cm, 短 边 为y [ 见

图3 a )] 的试样；

—x≥100          cm,应从每块样品上切割2块试样，2块试样的长边( a) 为(20±1)cm, 短边为y [ 见

图3 b)],  此切割方式也适用于面积大于3600 cm² 的陶瓷砖。

a)x<100        cm,y≤20        cm,a=(20±1)cm

b)x≥100         cm,y≤20         cm,a=(20±1)cm

标引符号说明：

x——  样品的长边；

y ——样品的短边；

a—— 试样的长边，为(20±1)cm。

图 3  大于400 cm² 且不大于3600 cm², 其 中y≤20    cm 的陶瓷砖切割方案

6.2.5 大于3600 cm²  的陶瓷砖

按照以下步骤进行：

GB/T    3810.3—2026

— — 若y≥40     cm,从每块样品的4个角及其中心部位切下5个(20±1)cm×(20±1)c        m 的试样 (见图4 a)];

——若20< y<40     cm,从每块样品的4个角切下4个长边为20 cm, 短边为y/ 2 的试样，偏差不超

过1 cm [ 见 图 4b]];

— — 若y≤20cm,     切割2块试样，2块试样的长边(a)  为(20±1)cm,  短边为y [ 见图3b]].

a)x≥40           cm,y≥40           cm,a=(20±1)cm

b)x≥40            cm,20<y<40            cm,a=(20±1)cm

标引符号说明：

x—— 样品的长边；

y ——样品的短边；

a—— 试 样的长边，为(20±1)   cm。

图 4  大于3600 cm²  的陶瓷砖切割方案

# 7  步骤

## 7.1   试样制备

将试样在干燥箱(5.1)中干燥至恒重(m₁) (见注),温度为110℃~160℃,干燥时间至少为24 h。 试样的干燥和质量测定可在试样浸水之前或之后进行，通常试样干燥质量在浸水前测定。如果试样易

GB/T  3810.3—2026

碎，或有证据表明颗粒在浸水过程中脱落，则应在测定悬浮质量和饱和质量后，对试样进行干燥和称重， 计算干重。连续2次称重，最终质量变化不超过0.1%,即达到恒重。

注：刚出窑的试样只要未经过任何烧成后浸湿工艺(如切割和抛光操作),即认为试样已完全干燥，将其充分快速地 (通常在离开窑炉后不超过30 min内)放人干燥器中，以确保环境空气中没有水分被吸收，能通过浸水后称重至 恒定质量进行确认。

将干燥后的试样放在有硅胶或其他干燥剂，但不是酸性干燥剂的干燥器(5.4)内冷却至室温。

称量每块试样的干燥质量(m₁),   测量精度为试样质量的0.01%。

## 7.2 水的饱和

将试样竖直放置，试样的切割边朝下，试样与真空容器(5.8)之间不接触。抽真空至(10±5)kPa [比  标准大气压101kPa 低(91±5)kPa],  并保持(30±2)min 。然后，在保持真空的同时，用不超过10 min  的时间缓慢注人足够的水，将试样覆盖并超出至少5 cm 。解除真空，试样浸泡(15±2)min 后取出。按  7.3测定试样的悬挂质量。测定悬挂质量后取出试样，如不需要测定悬挂质量，可在浸泡后取出试样。 用湿细纤维布轻轻擦拭每个试样，以去除表面上所有可见的水滴，测定每个试样的饱和质量(m₂),  测 量  精度为试样质量的0.01%。干燥的细纤维布应用其干重2倍的水浸透(例如50g 布应用100g 水),可  通过将细纤维布放在碗中，加入所需量的水，拧干细纤维布以确保所有的水都被吸收，并且细纤维布吸  水饱和，没有任何干燥区域。细纤维布的表面积至少应为测试样品总表面积的65%(例如5个20 cm×      20 cm 的样品需要1300 cm²  或更大),可使用多个细纤维布满足所需的最小表面面积。擦拭过程应包  括用潮湿的细纤维布轻轻拍打样品的所有边缘和表面。注意不要过度擦拭，以免从试样的毛孔中吸取  过多的水分。擦拭处理后应立即进行称重，以避免试样中的水分蒸发而导致的误差。

必要时，重复进行，直到所需试样测试完毕。

## 7.3 悬挂称量

试样在真空下吸水后，称量试样悬挂在水中的质量(m₃),   测量精度为试样质量的0.01%。称量时， 将试样挂在天平(5.2)一端的吊环、绳索或篮子(5.6)上。称量前，将安装好并浸入水中的吊环、绳索或  篮子放在天平上，使天平处于平衡位置。吊环、绳索或篮子在水中的深度与放试样称量时相同。

# 8  结果表示

## 8.1  吸水率

试样的吸水率按公式(1)计算，以质量分数表示：

式中：

E 、—   试样的吸水率；

m1——试样的干燥质量，单位为克(g);

m₂ —— 试样吸水饱和后的质量，单位为克(g)。

## 8.2 显气孔率

8.2.1  表观体积按公式(2)计算：

…………………………

…………………………

(1)

(2)

GB/T 3810.3—2026

式中：

V   ——表观体积，单位为立方厘米(cm³);

p ——水的密度，假设水的密度为1,单位为克每立方厘米(g/cm³);

m₃ ——真空法吸水饱和后悬挂在水中的陶瓷砖的质量，单位为克(g)。

8.2.2 开口气孔部分体积按公式(3)计算，不透水部分体积按公式(4)计算：

式中：

V。——开口气孔部分体积，单位为立方厘米(cm³); V₁—  不透水部分体积，单位为立方厘米(cm³)。

8.2.3 显气孔率按公式(5)计算：

式中：

P--—  显气孔率。

## 8.3  表观相对密度

试样不透水部分的表观相对密度按公式(6)计算：

式中：

T——表观相对密度。

## 8.4  容重

试样的容重按公式(7)计算：

式中：

B——容重，单位为克每立方厘米(g/cm³)。

# 9 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a)    本文件编号；

b)   试样的描述，包括试样制备前后的尺寸；

c)    每一块陶瓷砖各项性能试验的试验结果；

d)   各项性能试验结果的平均值。

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)